| CTP KALIPLAMA METOTLARINA GÖRE ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI |
| --- |
| Metot | Takviye Oranı (% ağırlık) | Çekme Dayanımı (Mpa) | Çekme Modülü (Gpa) | Eğilme Dayanımı (Mpa) | Basma Dayanımı (Mpa) | Darbe Dayanımı (J/m) | Isıl İletkenlik (W/mK) | HDT (oC) | Dielektrik Dayanım (kV/cm) |
| Püskürrtme (Cam-Polyester) | 30 - 50 | 60 - 120 | 5,5 - 12 | 110 - 190 | 100 - 170 | 210 - 640 | 0,17 - 0,23 | 175 - 205 | 80 - 160 |
| Sıcak Pres (SMC) | 15 - 30 | 55 - 140 | 11 - 17 | 120 - 210 | 100 - 210 | 430 - 1150 | 0,19 - 0,25 | 205 - 260 | 120 - 180 |
| Soğuk Pres (Cam Keçe-Polyester) | 25 - 50 | 170 - 210 | 6,2 - 14 | 70 - 280 | 100 - 210 | 530 - 1050 | 0,19 - 0,26 | 175 - 205 | 120 - 240 |
| Elyaf Sarma (Cam/Epoksi) | 30 - 80 | 550 - 1700 | 28 - 62 | 690 - 1850 | 310 - 480 | 2150 - 3200 | 0,27 - 0,33 | 175 - 205 | 120 - 160 |
| Pultruzyon (Cam Keçe /Polyester) | 40 - 80 | 410 - 1050 | 28 - 41 | 690 - 1050 | 210 - 480 | 2400 - 3200 | 0,27 - 0,33 | 205 - 260 | 80 - 160 |
| Kaynak : Reinhart Theodore J., Engineered Materials Handbook Volume 1 "Composites" Sayfa 540 ASM International, 1993 |  |  |